SOMMAIRE 

	INTRODUCTION GÉNÉRALE
	1

	CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
	

	   Partie 1 : Catalyseurs à base d’argiles pontées
	2

	1.1- Introduction 
	2

	1.2- Généralités
	3

	                          1- 2-1 Argiles
	3

	                          1- 2-2  Argiles pontées
	4

	                                          a)- pontage au titane :
	6

	                                          b)- Propriétés catalytiques des argiles pontées :
	7

	       1.3  Matériaux  à base de vanadium:
	8

	   Partie 2: Époxydation du cyclohéxène
	9

	              2.1- Introduction 
	9

	              2.2- Voies d’Époxydation
	10

	Références bibliographiques 
	12

	CHAPITRE II : ETUDE EXPÉRIMENTALE DES CATALYSEURS
	

	1. Traitement du support
	14

	              1.1. Purification de la bentonite 
	14

	              1.2. Préparation de la bentonite sodée (Mont-Na+)
	14

	    1.3. Préparation de la bentonite acidifiée (Mont-H+)
	14

	              1.4. Préparation des argiles pontées au titane par l’hydrolyse de                          Ti(OC3H7)4 avec  deux acides précurseurs HCl et H2SO4    
	15

	2.  Imprégnation du vanadium sur les argiles pontées au titane (V/Ti-PILC)
	15

	3. Caractérisation  des catalyseurs à base vanadium supporté sur argile pontée au         titane
	
15

	3.1. Capacité d’échange cationique (C.E.C)
	16

	         3.2. Infrarouge à transformée de Fourier (FITR) 
	16

	3.3. Microscopie électronique à balayage (MEB)
	17

	3.4. Spectroscopie UV-visible (Solide)
	18

	          3.5. Diffraction des rayons X (DRX)
	19

	4.  Evaluation des performances des catalyseurs en époxydation du cyclohéxène 
	19

	        4.1  Dosage iodométrique
	20

	                a)- Phase aqueuse
	20

	           b)- Phase organique
	20

	        4.2  Conditions opératoires 


	21

	CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
	

	          I. caractérisation des catalyseurs
	24

	      1- Analyse chimique
	24

	             2- Capacité d’échange cationique (C.E.C.)
	24

	               3- Infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 
	25

	          4-  Microscopie électronique à balayage (MEB)
	28

	               5- Spectroscopie UV-visible (Solide)
	30

	         II. Evaluation des performances des catalyseurs en époxydation du cyclohéxène 
	32

	· Effet de type du catalyseur 
	32

	· L’effet du solvant 
	33

	· Effet de la quantité d’oxydant (TBHP).
	34

	· Oxydation du cyclohexane.
	34

	Références bibliographique
	36

	CONCLUSION GÉNÉRALE
	37


       Annexe 1 : Tableau des réactifs et des produits.
