Introduction générale 

INTRODUCTION GENERALE
Ces dernières années, différents rapports de recherche ont attiré l'attention sur une nouvelle classe de solides microporeux et mésoporeux par intercalation des argiles, telles que la montmorillonite, avec des macrocations. Ces matériaux ont trouvé un large champ d'applications potentielles dans des procédés catalytiques. Le concept de piliers consistait à convertir les feuillets d'argile en matériaux de structure très poreuse par l'échange des cations de compensation avec une grande variété d'espèces inorganiques polycationiques. Après traitement à haute température, ces espèces polycationiques sont transformées après déshydratation et de déshydroxylation en piliers rigides, reliant en permanence les feuilles de silicates. Ce processus « de pilier » conduit à la formation de deux dimensions micro et/ou des matériaux mésoporeux, connu sous le nom argiles pontées interstratifiées (PILC(s)) qui est caractérisé par de grandes surfaces, porosités élevées, des propriétés acides et une bonne stabilité thermique. 
L'un des domaines les plus intéressants de PILC(s) est la catalyse. En dépit des propriétés intéressantes catalytiques de TiO2, peu d'articles s’intéressent à la préparation et à l'activité catalytique des V/Ti-PILC(s).
Au vue de ce qui précède, nous nous sommes intéressés à l’étude de l'activité catalytique des V/Ti-PILC(s), pour les appliquer dans le domaine de l'époxydation catalytique des alcènes par les époxydes. Une grande attention a été accordée ces dernières années à l'époxydation catalytique des alcènes par divers oxydants tels que les peracides, les peroxydes organiques, le peroxyde d'hydrogène et l'oxygène moléculaire, qui sont des intermédiaires flexibles et des précurseurs à de nombreux produits chimiques utiles, tels que les médicaments, les produits chimiques pour l’agriculture, les additifs alimentaires, les produits de parfumerie et les édulcorants. L'époxydation du cyclohéxène a été étudiée largement en utilisant à la fois, des catalyseurs homogènes et hétérogènes. Par rapport aux catalyseurs homogènes, les catalyseurs hétérogènes ont beaucoup d’avantages tels que leurs séparations et leurs récupérations faciles, à partir du mélange réactionnel pour leurs recyclages.
Le plan de travail, que nous présentons, est comme suit :
· Dans le premier chapitre, nous exposons une  étude bibliographique sur notre sujet
· Le second chapitre est consacré à la partie expérimentale sur les techniques utilisées pour la purification de la bentonite et la préparation des catalyseurs,.
· Les principaux résultats et leurs interprétations sont présentés dans le chapitre III.
· Enfin, la conclusion générale synthétisé les résultats obtenus et les perspectives.
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